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                                  Katalogové č. TAPESEAL
Popis produktu
TAPESEAL- univerzální  opravárenská páska ze silikonu, která po
zvulkanizování  vytváří vysoce odolnou jednolitou vrstvu.Pomáhá 
zabraňovat únikům vody i vzduchu a  izoluje elektrické vodiče a spoje.
Typické použití

TAPESEAL je nenahraditelný pomocník v opravárenství, izoluje kabely, vodiče, elektrické spojky a konektory. Bezpečně utěsní úniky vody, oleje i vzduchu v trubkách a hadicích až do 8 barů. Lze ho použít i jako ochranu rukojetí nářadí nebo barevné označování. Použití najde ve všech druzích odvětví: automobilový, letecký, zemědělský, strojírenský, lodní průmysl. 
Aplikační vlastnosti

· Odolná UV, vodě, palivům, olejům, solím i kyselinám
· Použitelná pod vodou, vodotěsné a vzduchotěsné

· Teplotní odolnost – 65 až +260 °C

· Tlaková odolnost až 8 bar
Návod k použití

· Ustřihněte požadovaný délku Tapesealu a odstraňte krycí folii

· Obtočte Tapeseal okolo opravovaného materiálu a potom omotávejte s 50% překrytím

· Konec pásky ukončete opět celou plochou na pásku

Fyzikální a chemické vlastnosti
	Teplotní odolnost    
	dlouhodobá:    -45 °C až +200 °C

krátkodobá:     -65 °C až +260 °C

	Pevnost v tahu
	700 psi

	Tvrdost
	55 Shore A

	Roztažnost
	300 %

	Bod lámavosti
	-45 °C


Balení

Role………délka 3 m,  šíře 25 mm
Skladování

Skladujte na suchém místě. Doporučená skladovací teplota: pokojová teplota.

Rozsah dat

Údaje obsažené v tomto listu mohou být uvedeny jako typické hodnoty a/nebo rozsahy. Hodnoty jsou založeny na skutečných testových datech a jsou ověřovány v pravidelných intervalech.

Právní doložka

DŮLEŽITÉ: Výroky, technické informace a doporučení uvedená v tomto dokumentu jsou považovány za správné k datu vydání tohoto technického listu. Vzhledem k tomu, že podmínky a způsoby použití výrobku a údajů uvedených v tomto dokumentu jsou mimo naši kontrolu, † Tough Technology Products Limited † se výslovně zříká veškeré odpovědnosti za jakékoliv následky dosažené nebo vyplývající z použití výrobku nebo spoléhání se na tyto informace; ŽÁDNÉ ZÁRUKY VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ZÁMĚR, ZÁRUKY PRODEJNOSTI NEBO JINÉ ZÁRUKY, VÝSLOVENÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, NA ZBOŽÍ ZDE POPSANÉ NEBO ZDE POSKYTNUTÉ INFORMACE. Informace zde uvedené se týkají pouze tohoto konkrétně uvedeného výrobku a nemusí platit, pokud je výrobek používán v kombinaci s jinými materiály, nebo v jiném procesu. Uživatel by měl důkladně otestovat aplikaci před uvedením na trh. Nic obsažené v tomto dokumentu nepředstavuje licencí k provozování praxe v rámci patentu, a to by nemělo být vykládáno jako podnět k porušení jakéhokoliv patentu a uživateli se doporučuje podniknout vhodné kroky, aby se ujistil, že žádné navrhované použití výrobku nebude mít za následek porušení patentových práv.

Před manipulací s tímto materiálem, si přečtěte a porozumějte BL (Bezpečnostnímu listu) kvůli dalším informacím o osobních ochranných prostředcích a informacím o bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí
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